附件5

家具技术参数响应情况

| 序号 | 技术参数要求 | 投标技术参数 响应情况 （投标方填写此栏） | 偏离情况 （投标方在下方相应栏划“√”） |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1适老化桌 | 1适老化桌 | 正 偏 离 | 无 偏 离 | 负 偏 离 |  |
|  | - 1.1规格尺寸：长1200*宽580*高750mm（整体尺寸允差±10mm），含2个抽屉。 |  |  |  |  |  |
|  | - ★1.2基材：桌面采用E0级实木多层板（胶合板），桌面厚度≥25mm，实木皮贴面、封边，纹理清晰色泽舒适，甲醛释放量≤0.50mg/m3，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中E0级标准要求，静曲强度符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准要求；外观质量符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面 胶合板和细木工板》优等品的要求；防腐性能符合LY/T 3044-2018《人造板防腐性能评价》彩绒革盖菌、密粘褶菌，0级或以上标准要求；符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》，含水率≤10%，胶合强度≥0.8Mpa。 |  |  |  |  |  |
|  | - 1.3工艺：实木皮贴面、封边，封边厚度≥2.0mm，封边倒角圆滑、经精修边，无外露胶痕，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》抽检检测标准。 |  |  |  |  |  |
|  | - 1.4桌脚采用白蜡木，符合GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。水性面漆：V0C含量≤ 300g/L ，苯系物总和含量≤250mg/kg，符合GB 18581 -2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 |  |  |  |  |  |
|  | - 1.5抽屉：采用E0级实木多层板（胶合板）、底板厚度≥16mm；缓冲滑轨式抽屉，方便老人抽拉；抽屉不能完全抽出，保证老人使用安全。 |  |  |  |  |  |
|  | - 1.6所有材料安全无异味。所有板件和产品整体均符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级标准要求。根据采购单位需求进行深化设计，确定后生产。 |  |  |  |  |  |
| 2 | - 2.适老化椅 | 2.适老化椅 | 正 偏 离 | 无 偏 离 | 负 偏 离 |  |
|  | - 2.1规格尺寸：长570*宽580*高880mm（整体尺寸允差±10mm）。 |  |  |  |  |  |
|  | - ★2.2基材：整体采用白蜡木原木制作，椅子框架≥30mm，不允许使用拼接板；符合GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。水性面漆：V0C含量≤ 300g/L ，苯系物总和含量≤250mg/kg，符合GB 18581 -2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 |  |  |  |  |  |
|  | - 2.3工艺：木材充分烘干，保证含水率符合要求；木材纹理，无明显节子、虫眼，不得使用腐朽材，木制件外观达到国家合格标准，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准要求；人体可触及部位圆弧形设计；框架圆角设计，防止老人磕伤。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |  |  |  |  |  |
|  | - ★2.4坐垫及靠背内置海绵，采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，座面密度≥45kg/m³,其他部位密度≥40kg/m³，外饰加厚皮革，便于清洁卫生。 |  |  |  |  |  |
|  | - ★2.5靠背、座垫皮革：厚度≥1.2mm，具有耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、耐污耐磨损、具备100%防水防渗透能力，有害物质应符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》中C类的要求；其他理化性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》要求。符合QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价标准要求》抑菌率≥99%标准要求。 |  |  |  |  |  |
|  | - 2.6所有材料安全无异味。所有板件、座面海绵、椅背海绵和产品整体均符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级标准要求，根据采购单位需求进行深化设计，确定后生产。 |  |  |  |  |  |
| 3 | - 3.床头柜 | 3.床头柜 | 正 偏 离 | 无 偏 离 | 负 偏 离 |  |
|  | - 3.1尺寸规格（参考尺寸）：长600*宽450*高600mm（整体尺寸允差±10mm）。 |  |  |  |  |  |
|  | - ★3.2基材：采用E0级实木多层板（胶合板），桌面厚度≥25mm，门板、侧板、抽屉面板及其他厚度≥16mm，实木皮贴面、封边，纹理清晰色泽舒适，甲醛释放量≤0.50mg/m3，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中E0级标准要求，静曲强度符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准要求；外观质量符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面 胶合板和细木工板》优等品的要求；防腐性能符合LY/T 3044-2018《人造板防腐性能评价》彩绒革盖菌、密粘褶菌，0级或以上标准要求；符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》，含水率≤10%，胶合强度≥0.8Mpa。 |  |  |  |  |  |
|  | - 3.3结构功能：上抽屉下单掩门，缓冲滑轨式抽屉，方便老人抽拉，且抽屉不能完全抽出，保证老人使用安全。 |  |  |  |  |  |
|  | - 3.4五金配件：静音环保五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。 |  |  |  |  |  |
|  | - 3.5所有材料安全无异味。所有板件和产品整体均符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级标准要求。根据采购单位需求进行深化设计，确定后生产。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.适老化活动桌 | 4.适老化活动桌 | 正 偏 离 | 无 偏 离 | 负 偏 离 |  |
|  | - 4.1规格尺寸：长1400*宽700*高750mm（整体尺寸允差±10mm） |  |  |  |  |  |
|  | - ★4.2基材：桌面采用E0级实木多层板（胶合板），桌面厚度≥25mm，实木皮贴面、封边，纹理清晰色泽舒适，甲醛释放量≤0.50mg/m3，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中E0级标准要求，静曲强度符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准要求；外观质量符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面 胶合板和细木工板》优等品的要求；防腐性能符合LY/T 3044-2018《人造板防腐性能评价》彩绒革盖菌、密粘褶菌，0级或以上标准要求；符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》，含水率≤10%，胶合强度≥0.8Mpa。 |  |  |  |  |  |
|  | - 4.3工艺：实木皮贴面、封边，封边厚度≥2.0mm，封边倒角圆滑、经精修边，无外露胶痕，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》抽检检测标准。 |  |  |  |  |  |
|  | - 4.4桌脚采用白蜡木，符合GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。水性面漆：V0C含量≤ 300g/L ，苯系物总和含量≤250mg/kg，符合GB 18581 -2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 |  |  |  |  |  |
|  | - ★4.5适老化设计：配拐杖孔或隐藏式拐杖架，便于长者放置拐杖。 |  |  |  |  |  |
|  | - 4.6所有材料安全无异味。所有板件和产品整体均符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级标准要求。根据采购单位需求进行深化设计，确定后生产。 |  |  |  |  |  |
| 5 | - 5.适老化餐桌 | 5.适老化餐桌 | 正 偏 离 | 无 偏 离 | 负 偏 离 |  |
|  | - 5.1规格尺寸：长1600*宽1000*高760mm（整体尺寸允差±10mm） |  |  |  |  |  |
|  | - ★5.2基材：桌面采用E0级实木多层板（胶合板），桌面厚度≥25mm，实木皮贴面、封边，纹理清晰色泽舒适，甲醛释放量≤0.50mg/m3，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中E0级标准要求，静曲强度符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准要求；外观质量符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面 胶合板和细木工板》优等品的要求；防腐性能符合LY/T 3044-2018《人造板防腐性能评价》彩绒革盖菌、密粘褶菌，0级或以上标准要求；符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》，含水率≤10%，胶合强度≥0.8Mpa。 |  |  |  |  |  |
|  | - 5.3工艺：实木皮贴面、封边，封边厚度≥2.0mm，封边倒角圆滑、经精修边，无外露胶痕，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》抽检检测标准。 |  |  |  |  |  |
|  | - 5.4桌脚采用白蜡木，符合GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。水性面漆：V0C含量≤ 300g/L ，苯系物总和含量≤250mg/kg，符合GB 18581 -2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 |  |  |  |  |  |
|  | - ★5.5适老化设计：配拐杖孔或隐藏式拐杖架（不用时可收纳到桌底下方），便于长者放置拐杖。长边每侧各2处桌边缘内缩，方便老人靠近。 |  |  |  |  |  |
|  | - 5.6所有材料安全无异味。所有板件和产品整体均符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级标准要求。根据采购单位需求进行深化设计，确定后生产。 |  |  |  |  |  |
| - 投标供应商技术参数响应情况统计 - （投标方填写此栏） |  | 以上所有家具技术参数共有29个，其中 正偏离（）个，含★（）个； 无偏离（）个，含★（）个； 负偏离（）个，含★（）个。 |  |  |  |  |

填表说明：

1、请投标供应商如实填写家具技术参数响应情况中的“投标技术参响应情况”“偏离情况”“投标供应商技术参数相应情况统计”。

2、“投标技术参响应情况”一栏必须一一对照“技术参数要求”，如实详细填写投标供应商自身投标产品的具体参数，以体现具体响应情况。投标供应商中标后，采购方将严格按照项目中标供应商投标方案及合同条款履约；如有违约，中标单位将承担对采购方造成的全部损失，采购方有权就中标单位的失信行为向市区财政等相关部门进行举报。

3、“偏离情况”一栏如实在“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”的相应栏中划“√”，其中： “正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。