附件2：

不合格材料及处理情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 抽检材料名称 | 不合格原因 | 处理结果 |
| 1 | 百旺信应急工程建设项目 | 单面焊接 | 焊缝脆裂、热影响区脆裂断裂 | 区质检站立即约谈建设单位深圳康泰生物制品股份有限公司，施工单位中建科工集团有限公司，监理单位深圳市恒浩建工程项目管理有限公司，要求施工现场立即返工整改，重新见证取样检验。在监理工程师的见证下，该检验批钢筋笼纵向钢筋焊接接头全部切除，重新进行技术交底，再组织焊接作业，见证取样检验，试验结果合格。 |